## Цветной прокат предлагаемый ООО « ПЕТРОСНАБ» 8(812)3276666 isa@petrosnab.ru

| Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (толщина) | Ширина (толщина стенки) | Длина |  |
| МЕДНЫЙ ПРОКАТ |
| Трубы М1, М2, М3, М1р | Капиллярные для холодильной техники и приборостроения | 1,20 - 2,75 | 0,35 - 1,60 (внутренний канал) | В бухтах | ГОСТ 2624 ТУ 124450-106-038 ТУ 48-0814-104 |
|  | Общего назначения тянутые | 3 - 105 | 5 - 30 | В бухтах и отрезках | ГОСТ 617 |
|  | Общего назначения прессованные | 30 - 150 | 5 - 30 | В отрезках | ТУ 184450-106-043 |
|  | Водопроводные | 6 - 108 | 0,8 - 3,0 | В бухтах, спиральных бухтах, на катушках и в отрезках | ТУ 184450-106-043 |
|  | Для холодильной техники | 4,76 - 22,23 | 0,35 - 1,50 | В бухтах, на катушках и в отрезках | ТУ 184450-106-038 ТУ 184450-106-041 ТУ 184450-106-036 |
|  | Для систем кондиционирования воздуха, в том числе с внутренним оребрением | 4,5 - 10,0 | 0,35 - 2,00 | В бухтах, спиральных бухтах, на катушках | ТУ 0814-120-2002 |
|  | Радиаторные круглые и плоскоовальные, в том числе луженые | 1,9 - 4,0 x 17,0 - 21,5 | 0,15 - 0,55 | В отрезках | ГОСТ 529 ГОСТ 2936 ТУ 184460-106-045 |
| Пруток М1, М1р, МКБ | Круглого, квадратного и шестигранного сечения, профильные (в том числе бутылочный профиль) | 3 - 150 | - | В бухтах и отрезках | ГОСТ 1535 |
| Проволока медная | Электротехническая твердая, мягкая | 0,12 - 8,00 |  |  | ТУ 16-705.492-2005 |
| Шины и полосы М1, М1р | Прямоугольного и фасонного сечения | 3 - 20 | 2 - 200 | В отрезках | ГОСТ 434 ТУ 48-0814-105 |
| Полосы М1 ТН Т | Коллекторные |  |  |  | ТУ 16-501.033-87 |
| Лента М1, М2, М3 |  | 0,035 - 3,000 |  |  | ГОСТ 495 |
| Лист М1, М2, М3 |  | 0,5 - 12,0 |  |  | ГОСТ 495 |
| Плиты М1, М2, М3 |  | 13,0 - 80,0 |  |  |  |
| Лента кровельная | Cu_DHP, высшая категория |  |  |  |  |
| ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ |
| Трубы | Общего назначения Л63, Л68 (тянутые и прессованные) | 3 - 80 21 - 180 | 0,5 - 10,0 1,5 - 40,0 | В отрезках | ГОСТ 494 |
|  | Для теплообменных аппаратов Л68, ЛО70-1, ЛМш68-0,05, ЛОМш70-1-0,05, ЛАМш77-2-0,05 | 10 - 40 | 0,8 - 3,0 | В отрезках | ГОСТ 21646 |
|  | Тонкостенные Л63, Л68 | 1,5 - 28,0 | 0,15 - 0,70 | В отрезках | ГОСТ 11383 |
|  | Манометрические Л63, ЛАНКМц (круглые и профильные) | 3 - 22 8х3 - 20х6 | 0,10 - 1,20 | В отрезках | ГОСТ/GOST 2622 ТУ 48-21-363 |
|  | Прессованные для колец синхронизаторов ЛМцАНЖ, ЛМцАЖКС, ЛМцАЖНК, ЛМцСКА | 60 - 185 | 5 - 32 | В отрезках | ТУ 184450-106-033 ТУ 48-0814-44 ТУ 48-0814-144 |
| Прутки | Круглого, квадратного, шестигранного сечения Л63, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛС63-3, Л90, ЛО60-1, ЛМЦ58-2 | 3 - 180 | - | В бухтах и отрезках | ГОСТ 2060 ГОСТ 6688 ТУ 48-21-5010-78 |
| Проволока | Круглого, квадратного и шестигранного сечения (в том числе ниппельная и прецизионная) Л63, Л68, Л80, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛК62-0,5, ЛО60-1, ЛНКМц, Л96 | 0,10 и более | - | В бухтах и отрезках | ГОСТ 1066 ГОСТ 12920 ГОСТ 16130 ТУ 48-0818-8-91 ТУ 48-21-409-79 ТУ 48-0818-6-89 ТУ 48-21-5014-76 |
| Спецпрофиль | Л63, ЛС59 (в том числе замковый) |  |  |  |  |
| Лента | Л63, Л90 | 0,08 - 3,00 |  |  | ГОСТ 2208 |
| Лист | Л63, Л90 | 0,5 - 12,0 |  |  | ГОСТ 931 |
| Плиты | Л63, Л90 | 12,1 - 100,0 |  |  | ГОСТ 931 |
| БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ |
| Трубы | Прессованные из сплавов БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4 | 42 – 180 | 5 - 60 | В отрезках | ГОСТ 1208 |
|  | Манометрические из сплава БрОФ4-0,25 (круглые и профильные) | 7 – 22 8х3 – 30х10 | 0,15 – 1,2 0,15 – 1,2 | В отрезках | ГОСТ 2622 ТУ 48-21-682-80 |
| Прутки | Тянутые, прессованные БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАМц9-2, БрКд1, БрКМц3-1, БрОЦ4-3, БРБ-2, БАЖМ (БрАЖНМц 10-3-1,5), БК (БрАЖНМц 9-4-4-1) | 5 – 150 | - | В отрезках | ГОСТ 1628 |
|  | Прессованные из сплава БрАЖНМц9-4-4-1 | 20 – 120 | - | В отрезках | ТУ 48-21-249 |
| Проволока | БрХ0,7, БрКМцЗ-1 БрАМц9-2, БрАЖНМц, БрОЦ4-3, БРБ-2, БрОФ6,5-0,4, БрАЖМ 10-3-1,5 |  |  |  |  |
| Лента, лист | БрОФ6,5-0,15 (аналог БрАН6-2) |  |  |  |  |
| Втулки с механической обработкой | БрО5Ц5С5 БрА9Ж4 | 120 - 1200 |  |  | ГОСТ 614 ГОСТ 493 |
| МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ |
| Трубы | Для теплообменных аппаратов МНЖ5-1, МНЖМц10-1-1, МНЖМц30-1-1 | 10 – 38 | 0,8 – 3,0 | В отрезках | ГОСТ 17217 ГОСТ 10092 ТУ 184750-106-113-2002 ТУ 48-21-465-82 ТУ 48-21-715-81 |
| Прутки | Нейзильбер (МНц15-20) тянутые и катаные |  |  |  |  |
| Проволока | Сварочная Св-МН 18 | 1,2 – 4,0 |  |  |  |
|  | Манганин |  |  |  |  |
|  | Монель |  |  |  |  |
|  | МНЖКТ 5-1 |  |  |  |  |
|  | ТП (МН0,6) |  |  |  |  |
|  | Константан (МНМц40-1,5) |  |  |  |  |
| Лента, лист | НП-2, МН19, МАН6-2 (аналог БрОФ), МНМц, МНЦ | 0,1 – 12,0 |  |  | ГОСТ 492 ГОСТ 5187 |
| НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ |
| Трубы | Тонкостенные | 0,30 – 5,40 | 0,05 – 0,02 | В отрезках | ГОСТ 13548 |
|  | Средних размеров | 3,0 – 44,5 | 0,5 – 4,0 | В отрезках | ТУ 48-21-783-85 ТУ 48-21-16-78 |
| Прутки, проволока | Алюмель(НМцАК2-2-1) |  |  |  |  |
|  | Хромель (НХ9,5) |  |  |  |  |
|  | Копель (МНМц43-0,5) |  |  |  |  |
|  | НП-2 круглые |  |  |  | ГОСТ 13083-77 |
| АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ |
| Лист | А0-А6, АД1, АМг2, АМг3, АМг6, Д16А, ВД1А, 1105 | 0,5 – 10,0 | 1000 - 1500 | 2000 – 6000 | ГОСТ 21631-76 |
| Лист гофрированный | ВД1А, 1105 | 0,8 – 1,2 | 950 - 1050 | 2000 - 2500 | ТУ 1-3-143-93 |
| Плита | А5, А6, АД1, АМг2, АМг3, АМГ6Б, АМц, ВД1, В95А, В95Б, Д16, Д16А, Д16Б | 10,5 - 200 |  |  | ГОСТ 17232-99 |
| Рулон | А5, А6, АД1, АМг2, АМц, ВД1А, 1105 | 0,5 – 5,5 | 1000 - 1500 |  | ГОСТ 17232-99 ТУ 1-804-323-93 ТУ 1-83-53-89 |
| Лента | А5, А6, АД1, АМг2, АМц | 0,8 – 1,4 | 150 - 600 |  | ГОСТ 13726-97 |
| Пруток | Круглый, квадратный, прямоугольный, шестигранный АД0, АД1, АД, АМц, Д1, АК6, Д16, АК4-1, АМг2, АМг3, АМг5, Амг6, В95 | 8 – 300 и более |  |  | ГОСТ 21488-97 |
| Профиль | Сплошной, полый АД, АД31, АД1, Д16, АМг5, АМг6 |  |  |  | ГОСТ 8617-81 ОСТ 1.90113-86 |
| Трубы | Прессованные АД0, АД1, Д16, АД31, АМг6, ВД1АМ | 20 - 420 | 3,0 – 41,0 |  | ГОСТ 18482-79 ОСТ 1.92048-90 |
| Шина | АД, АД31, АД0 |  |  | В отрезках и бухтах | ГОСТ 15176-89 |
| ЦИНКОВЫЙ ПРОКАТ |
| Проволока |  | 1,5 – 2,0 |  |  | ГОСТ 13073-77 |
| Чушка АНОДЫ | ЦАМ4-1 |  |  |  | ГОСТ 19424 |

В случае Вашей заинтересованности просим Вас направить запрос о предоставлении прайс-листа в коммерческий отдел нашей компании (с указанием интересующей Вас группы товаров) по e-mail: isa@petrosnab.ru  +7(812)9210447