Пруток хромовой бронзы круглый ТУ48-21-408-86 БрХ1

Тян.,ТВ.,пресс.

| ### Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные компоненты |  | ### Примеси, не более |  |  |  |  |  |  |  |
| хром | медь | железо | свинец | цинк | магний | фосфор | кремний | висмут | Всего |
| 0,4-1,0 | Ост. | 0,060 | 0,005 | 0,030 | 0,002 | 0,010 | 0,050 | 0,001 | 0,2 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается в сплаве содержание примеси никеля до 0,5% за счет содержания меди.

Прутки медь-хром-цирконий   ТУ  48-21-408-86  БрХ1Цр (DIN,EN- CuCrZr)

Твердость HB 2,5 -146

Цирконий (Zr)-0,1

Хром (Cr)- 1,05

Медь (Cu)-остал.